GUIDE D'ENTRETIEN

DES CHAUSSÉES

Table des matières

Préambule	3
Chapitre 1 : généralités	4
1.1 Rôle de la chaussée	4	1.2 Comment fonctionnent les chaussées ?	5
1.3 Pourquoi les chaussées se dégradent ?	7
1.4 Constitution des chaussées	7	1.5 Les différents types d'assises	8	1.6 Le rôle particulier de l'eau	8	1.7 Le gel – le dégel	9	1.8 Comment aborder l'entretien ?	10	1.9 Les contraintes financières : la nécessité d'une stratégie	10	Chapitre 2 : les différentes dégradations	11
2.1 Les déformations	11	Affaissement des rives	11	Flache	12
Ornièrage	13
2.2 Les fissures	14	Les fissures longitudinales	14	Les fissures transversales	15	Le faïençage	16
2.3 Les arrachements	17	Nid de poule	17	Pelade	18
Plumage	19
2.4 Les remontées	20	Le ressuage	20
Chapitre 3 : les matériaux	21
3.1 Les granulats	21
3.2 Les liants « blancs »	21
3.3 Les liants « noirs »	22	3.4 Les graves 0/D	23	3.5 Les matériaux d/D	23
3.6 Les graves hydrauliques	24	3.7 Les enrobés à froid stockables	25
3.8 Les graves émulsions	25	3.9 Les enrobés à chaud	26	Chapitre 4 : les techniques	27	4.1 Le reprofilage	27	4.2 Les purges	29	4.3 Réparation des nids de poule	32	4.4 L'imperméabilisation de surface	33	4.5 Traitement des ressuages	36	LEXIQUE	37

# Préambule

La gestion de la voirie reste aujourd'hui un enjeu important pour les collectivités : sécurité des déplacements, préalable à l'activité économique...

Le Cahier Général des Clauses Techniques et le Code de la Voirie Routière définissent les responsabilités des collectivités en matière de gestion des voiries :

Selon les dispositions L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police municipale a pour mission notamment d'assurer la sûreté publique ; celle-ci s'entend comme la sûreté et la commodité du passage dans les rues impliquant notamment le nettoiement et l'entretien de l'ouvrage public et précisément de la voie publique.

Les dispositions de l'article L.141-8 du Code de la Voirie Routière précisent que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires à la charge des communes par l'article L.221-2 du Code des Communes.

Ces pouvoirs d'entretien et autres obligations s'étendent de la même manière à celui qui dispose du pouvoir de police selon la voie concernée.

Avant d'entamer tout recours amiable voire contentieux, l'usager motorisé, victime du mauvais entretien de la chaussée, doit préalablement procéder à l'identification juridique de la route incriminée et de l'autorité administrative qui en a la propriété ou en assume la gestion.

Il existe deux catégories principales de route en France :
- la voirie nationale comprenant les autoroutes et les routes nationales,
- la voirie locale qui comprend les routes départementales et communales.

Chacune de ces voies relève de la propriété d'une administration, y exerçant son autorité de police, à qui incombe exclusivement l'obligation d'entretien.

Les voies communales ou en agglomération relèvent du pouvoir de police du maire de la commune.

Toute autorité en charge de la gestion du réseau routier doit assurer à son niveau le bon entretien régulier et normal de la voie placée sous sa responsabilité juridique.

Cette obligation d'entretien comprend autant la réfection de la voirie défectueuse que l'apposition sur les lieux d'une signalisation réglementaire adaptée à ses particularités.

Répondre à ces obligations est aujourd'hui pour certaines collectivités une vraie difficulté technique et économique. Le présent document a pour objectif de préciser les bases techniques de l'entretien routier en définissant ce qu'est une « route », ses dégradations et les moyens pouvant être mis en œuvre pour assurer un niveau d'entretien normal de la voirie.

# Chapitre 1 : Généralités
# 1.1 Rôle de la chaussée
# Très tôt, l'homme a eu besoin d'un moyen de transport pour aller d'un point à un autre.
# Avec la roue, il a inventé les chars et les chariots.
# C'était inconfortable et surtout dès que le sol était humide, on était embourbé et donc dans l'incapacité d'avancer.

# Les sols en place, sensibles à l'eau, étant incapables de supporter des poids lourds, il a fallu interposer entre les roues des véhicules et le sol, des matériaux choisis répartissant ces charges sur le sol : c'est la chaussée.

# Les Romains, pour des raisons économiques (commerces), mais aussi pour avoir des liaisons rapides à tout moment avec leur empire, réalisèrent des voies dallées. Ce sont les premières routes conçues avec des objectifs de garantie des déplaceemnts.

LES CHAUSSEES ANCIENNES

AUJOURD'HUI, LES VOITURES ET LES CAMIONS LOURDEMENT CHARGES DOIVENT POUVOIR CIRCULER PAR TOUS LES TEMPS

Ces chaussées constituent encore aujourd'hui une grande partie du patrimoine des voies communales des routes départementales.
Les charges transportées étant de plus en plus lourdes, il a fallu modifier et renforcer ces chaussées pour permettre la circulation de tous les véhicules quels qu'ils soient (poids lourds, voitures, autocars, tracteurs, etc........).

LES CHAUSSEES MODERNES

1.2 Comment fonctionnent les chaussées ?
- Les chaussées souples :

Au passage d'une charge lourde, elles se déforment beaucoup (1 à 3 mm).
Le sol support se déforme également.
Après le passage de la charge, sol et chaussée retrouvent leur position initiale.

C'est le comportement d'une plaque de caoutchouc sur un matelas souple.

Mais si la charge est trop lourde ou trop souvent répétée, le sol va se déformer sans reprendre sa position initiale entraînant une dégradation rapide de la chaussée.
Ce type d'assise est utilisée pour des routes ou rues PEU CIRCULEES par des poids lourds.

Les chaussées semi-rigides :

Au passage d'une charge lourde, elles se déforment peu (0 à 0,5 mm).
Elles répartissent bien la charge sur le sol qui ainsi se déforme peu.
Si le trafic poids lourds devient trop important au regard de l'épaisseur de chaussée, alors la chaussée se dégrade (fissures, faïençage, déformations...).

CHAUSSEES SOUPLES

Plaque de caoutchouc
 C'est le comportement d'une plaque de verre posée sur un matelas souple.

Mais si la charge est trop lourde et si l'on n'a pas l'épaisseur suffisante, la déformation devient trop grande et la plaque de verre se casse.

CHAUSSEES SEMI-RIGIDES

Ce type d'assise est utilisé pour des routes ou des rues TRES CIRCULEES par des poids lourds.
Plaque de verre

## 1.3 Pourquoi les chaussées se dégradent ?

Les causes de dégradations sont :

Le trafic :

Au passage d'un véhicule, la structure de la chaussée accuse une petite fatigue. De ce point de vue, les poids lourds sont particulièrement agressifs. Le passage d'un essieu de 13 tonnes a autant d'effet sur la structure de la chaussée que celui d'un million de véhicules de tourisme. La répétition des charges entraîne une fatigue générale de la chaussée qui présente alors des dégradations.
Le frottement des pneumatiques en mouvement sur la couche de roulement conduit également par usure à son vieillissement.

Les conditions climatiques :

L'eau superficielle (pluie, ruissellement, etc…) ou interne (source) associée au problème de gel entraîne de nombreux désordres en fonction de la nature du sol. De même, les variations de température, dans une moindre mesure, l'action du soleil, qui accélère le vieillissement des bitumes, amènent le vieillissement des chaussées.

Le sol support :

La qualité du sous-sol est un élément déterminant dans la vie de la chaussée.

Les malfaçons :

Les malfaçons d'origines diverses lors de la construction (mauvais matériaux, épaisseurs insuffisantes, mise en œuvre des matériaux dans de mauvaises conditions climatiques, etc...) et également les tranchées exécutées ultérieurement sont causes de désordre.

Les éléments déterminants dans la vie de la chaussée sont donc :

- le trafic lourd,
- la qualité du sous-sol et des matériaux de la chaussée,
- les conditions hydriques à prendre en compte sur une certaine durée de vie.

## 1.4 Constitution des chaussées

Les chaussées sont constituées :

d'une assise qui permet de répartir les charges des poids lourds sur le sol support,

d'une couche de roulement ayant pour but d'imperméabiliser l'assise et de la protéger de l'agression du trafic. Elle est généralement constituée d'un enduit superficiel ou d'un matériau enrobé.
## 1.5 Les différents types d'assises

Pour les chaussées, on distingue trois types d'assises suivant la nature des matériaux utilisés :

les chaussées souples dont les matériaux d'assise ne sont pas traités par un liant (a).

les chaussées semi-rigides dont les matériaux d'assise sont traités avec un liant blanc (ciment laitier, cendre) ou noir (bitume) (b).

les chaussées rigides réalisées en béton de ciment. Ce type de chaussée a un comportement très particulier et son entretien est totalement différent des deux autres types. Ce cas n'est pas abordé dans ce document (c).

REPARTITION DES CHARGES

SELON LE TYPE D'ASSISE, LA REPARTITION DES CHARGES SUR LE SOL EST DIFFERENTE .

## 1.6 Le rôle particulier de l'eau
A de rares exceptions près, tous les sols sont sensibles à l'eau, c'est-à-dire que leur portance, leur capacité à accepter les charges, diminue lorsqu'ils sont humides.
L'eau peut atteindre le sol :

- par le dessus (infiltration de la pluie à travers la chaussée),
- par les côtés (infiltration par les accotements),
- par le dessous (la nappe d'eau, des sources).

C'est pourquoi, il faut :

- bien impermabiliser la chaussée pour que l'eau ne puisse y entrer, c'est le rôle de la couche de roulement, qui assure également la sécurité des usagers (adhérence),
- traiter les accotements pour permettre l'évacuation rapide des eaux de surface, c'est le rôle des dérasements et des curages de saignées,
- abaisser le niveau de l'eau dans le sol, c'est le rôle du curage des fossés, de la mise en place de drains, etc....

DE NOMBREUSES DEGRADATIONS DE CHAUSSEE SONT CAUSEES PAR UNE PERTE DE PORTANCE DU SOL DUE A UN MAUVAIS DRAINAGE .

Schéma de principe d'infiltration de l'eau
## 1.7 Le gel - le dégel
Lorsqu'il gèle en profondeur, l'eau du sol se transforme en glace en provoquant une aspiration vers le haut de l'eau des couches inférieures.

En période de gel, la quantité d'eau, sous forme de glace, augmente donc dans la chaussée et dans le sol support. De plus l'expansion de la glace fait gonfler la chaussée.

Au dégel, cet excès d'eau fait chuter considérablement la portance du sol support et la chaussée devient particulièrement fragile. Pendant la période nécessaire à l'évacuation de ce surplus d'eau (voir schéma ci-dessous), la pose de barrières de dégel est indispensable pour limiter la circulation des véhicules lourds (camions, bus, tracteurs, etc...), incompatible avec les capacités de portance du sol support. Seules les chaussées suffisamment épaisses, reposant sur une couche de forme ou un sol non gélif ne sont pas sensibles au gel.

LA CHAUSSEE EST D'AUTANT MOINS SENSIBLE AU GEL – DEGEL QU'ELLE EST BIEN DRAINEE.

Schéma de principe d'aspiration de l'eau en période de gel

## 1.8 Comment aborder l'entretien ?

Rappelons que l'objectif de l'entretien des chaussées est de :

- maintenir leur capacité de répartition des charges supportées, c'est l'aspect structure,
- permettre aux usagers de circuler sur une route sûre et confortable, c'est l'aspect sécurité et confort.

Comme pour un bâtiment, l'entretien d'une chaussée consiste en une succession de deux types d'interventions :

- les interventions réfléchies et définies à l'avance pouvant concerner l'ensemble de l'ouvrage (entretien général), soit une partie de l'ouvrage (entretien courant programmé),
- les interventions d'urgence sur une partie de l'ouvrage brutalement défectueuse et devenant dangereuse (entretien courant palliatif).

LA REUSSITE VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES DOIT CONDUIRE A DES INTERVENTIONS D'URGENCE RARES CAR ELLES SYMBOLISENT L'ECHEC.

La réalisation de l'entretien courant d'une chaussée dépend de :

- l'entretien général déjà exécuté,
- l'entretien général prévu.

La façon de le réaliser sera adoptée en fonction :

- du trafic,
- du type d'assise.

## 1.9 Les contraintes financières : la nécessité d'une statégie
L'entretien routier doit être organisé, programmé et règulier. Une structure de chaussée à une durée de vie limitée, fonction du trafic, de la structure et du sous-sol. Il doit donc être différencié et réalisé en temps et en heure afin d'éviter la ruine de la chaussée, c'est à dire la destruction d'un patrimoine coûteux. Il est donc nécessaire de définir une stratégie d'entretien et d'investissement prenant en compte ces critères techniques, mais également des critères relatifs aux enjeux locaux : économie, tourisme, etc...

Il est donc possible de construire une hiérarchisation des voies communales. Cette hiérarchisation permettra de construire une programmation d'entretien et d'investissement en fonction du réseau. Les remèdes aux dégradations seront différents selon la catégorie des routes.

Cette hiérarchisation peut se présenter de la façon suivante :

- 1ère catégorie : rues ou routes supportant un trafic important ou ayant un intérêt particulier pour la commune (coeur de village, rues inter-quartiers, etc...),
- 2ème catégorie : rues ou routes supportant un trafic moindre (rues tranversales, routes desservant les fermes ou maisons individuelles, etc...),
- autres : place du champ de foire, place du marché, etc..., ces dernières peuvent être mises dans la première catégorie, car elles supportent la circulation de poids lourds et se trouvent généralement en centre ville ou centre bourg.

La hiérarchisation est propre à chaque collectivité, fonction des enjeux du territoire.
# Chapitre 2 : les différentes dégradations
## 2.1 Les déformations
### Affaissement de rives
AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Tassement de la chaussée en rive formant parfois une cuvette accompagnée, sur les bords de chaussée, d'un bourrelet de matériaux.
##### Causes :
Fatigue de la chaussée due à une épaisseur ou une quantité des matériaux en rive insuffisante (élargissement sauvage de la chaussée). Dégradation souvent aggravée par la présence d'eau en rive qui reste piégée au bord de la chaussée (manque de saignée ou accotement trop haut).
##### Evolution :
Apparition de faïençage et de bourrelet au niveau de l'affaissement.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : affaissement de l'ordre de 1 à 3 cm
Point à temps pour étancher.
2ème cas : affaissement de l'ordre de 3 à 5 cm
Balayage, couche d'accrochage si nécessaire puis reprofilage avec des matériaux enrobés.	Surveillance.
	Reprofilage si un enduit est programmé. / Dérasement ou saignée pour évacuation des eaux si nécessaire
3èmecas : affaissement de l'ordre de 5 à 10 cm
Reprofilage avec des matériaux enrobés.	Reprofilage localisé.
Une purge profonde doit être réalisée s'il y a présence d'argile ou insuffisance manifeste de la structure de chaussée au regard du trafic.

Dans tous les cas, vérifier le drainage.

### Flache
AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Tassement ponctuel en pleine chaussée, souvent de forme arrondie.
##### Causes :
Pour les chaussées souples, la flache est dû à un défaut de portance du sol (poche d'argile humide). Pour les chaussées traitées aux liants blancs (grave ciment ou grave laitier), la flache est due à la mauvaise qualité des matériaux de l'assise.
##### Evolution :
En premier lieu, un faïençage apparaît. Par la suite avec le temps les matériaux en place partent, ce qui forme un nid de poule. Il est important d'intervenir au plus vite pour éviter les infiltrations amplifiant rapidement le phénomène.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : flache de plus de 1 à 3 cm
Point à temps pour étancher.
2ème cas : flache de 3 à 5 cm
Purge superficielle sur l'épaisseur des matériaux non liés.	Surveillance.
	Enlèvement des matériaux de surface, balayage, couche d'accrochage si nécessaire et reprofilage si un enduit programmé.
3èmecas : flache de plus de 5 cm
Purge superficielle sur l'épaisseur des matériaux non liés.	Reprofilage localisé.
Une purge profonde doit être réalisée s'il y a présence d'argile.

Dans tous les cas, vérifier le drainage.

### Orniérage
AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Tassement de la chaussée sous le passage des roues des véhicules.
##### Causes :
Les causes sont de deux sortes :
- soit liées à la fatigue de la chaussée par tassement des couches inférieures dû à un défaut de portance du sol.
- soit à une mauvaise stabilité de l'enrobé mou dans les fortes côtes ou dans les zones de freinage.
##### Evolution :
Faïençage dans les ornières et bourrelets favorisant les infiltrations.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : Orniérage de 3 à 5 cm
Surveillance, pas d'entretien courant. L'intervention relève de l'entretien général programmé.	Surveillance.
	Reprofilage à prévoir (et fraisage du bourrelet) si un enduit est programmé.
2èmecas : Orniérage de plus de 5 cm sans autre dégradation
Reprofilage dans les ornières avec des matériaux bitumineux, fraisag du bourrelet.	Reprofilage dans les ornières avec des matériaux bitumineux, fraisage et bourrelet.
3èmecas : Orniérage de plus de 5 cm avec d'autres dégradations (bourrelet, faïençage, ressuage)
Pas d'entretien courant : reconstruction ou renforcement de la chaussée. / En palliatif, en attendant la programmation d'un rechargement, un reprofilage dans les ornières s'impose.

Dans tous les cas, vérifier le drainage.

## 2.2 Les fissures
### Les fissures longitudinales
AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Cassures de la couche de surface, dans le sens de l'axe de la chaussée.
##### Causes :
Les causes sont de trois sortes :

- soit liées à une fatigue de la chaussée due à une structure insuffisante vis-à-vis du trafic ou de la portance insuffisante du sol,
- soit à des défauts de construction (élargissements, ou mauvais joints d'enrobé, ou mouvement du sol),
- soit au retrait du sol argileux à la suite d'une longue période de sécheresse.
##### Evolution :
En premier lieu, un faïençage apparaît. Par la suite avec le temps et les infiltrations, les matériaux en place partent, ce qui conduit à la formation de nids de poule.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : Fissures fines (moins de 2 mm d'ouverture)
Pas d'entretien courant, suivre l'évolution.

2èmecas : Fissures larges (plus de 2 mm d'ouverture) sans désordre secondaire
Pontage à chaud avec mastic spécial, afin d'éviter les infiltrations. (il faut qu'il y ait une structure)
3èmecas : Fissures larges (plus de 2 mm d'ouverture) avec désordres secondaires (ramifications des fissures, faïençage, départ de matériaux,...)
Imperméabilisation de surface (point à temps) si aucun traitement général de la chaussée n'est envisagé.	Imperméabilisation de surface (point à temps).

### Les fissures transversales

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Cassures de la couche de surface, perpendiculairement à l'axe de la chaussée.

##### Causes :
Les causes sont de deux sortes :

- soit un retrait dans l'assise traitée aux liants blancs (grave ciment, grave laitier). Sous l'effet des variations de température, la fissure remonte à travers la couche de surface, l'ouverture varie selon la saison (la fissure s'ouvre davantage l'hiver),
- soit le joint de reprise du finisseur a été mal réalisé lors de la mise en œuvre des enrobés.
##### Evolution :
D'abord fines, les fissures peuvent s'accompagner ensuite de faïençages, flaches et départ de matériaux favorisant les infiltrations.

##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1er CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
Pas d'entretien courant (surtout pas d'imperméabilisation de surface). / Prévoir un pontage à chaud avec mastic spécial dès que la fissure atteint 3 mm.

### Le faïençage

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Ensemble de fissures plus ou moins rapprochées formant un maillage.
##### Causes :
Fatigue de la couche de roulement ou de la totalité de la chaussée, due à une structure insuffisante vis-à-vis du trafic supporté ou à une portance insuffisante du sol.
##### Evolution :
Ouverture progressive des fissures, arrachement des matériaux et déformations.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : Faïençage fin (fissures de moins de 2 mm d'ouverture)
Néant (imperméabilisation de surface inutile et nuisible).	Néant, si un enduit est programmé. / Imperméabilisation de surface s'il y a risque d'évolution (ouverture de la fissure, arrachement).

2èmecas : Faïençage ouvert avec départ de matériaux
Imperméabilisation de surface. / Purges ponctuelles

## 2.3 Les arrachements
### Nid de poule

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Trou apparaissant à la surface de la chaussée. Stade final d'un faïençage ou d'une flache.
##### Causes :
Désagrégation et départ de matériaux dus à une mauvaise qualité lors de leur mise en œuvre ou pollution par remontée d'argile dans le corps de chaussée. Perméabilité de la couche de roulement permettant les infiltrations.
##### Evolution :
Augmentation en nombre et taille des trous. Si aucun traitement n'est réalisé, la dégradation peut devenir générale sur toute la chaussée ou en partie.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
Intervention d'urgence : bouchage avec des enrobés à froid ou des enrobés spéciaux en sac ou seaux, y compris tassement, après préparation soignée : enlèvement des matériaux non liés (balayage, piochage des bords, évacuation de l'eau). / Entretien ultérieur : purge superficielle aux enrobés à chaud.	Intervention d'urgence : bouchage avec des enrobés à froid ou des enrobés spéciaux en sac ou seaux, y compris tassement, après préparation soignée : enlèvement des matériaux non liés (balayage, piochage des bords, évacuation de l'eau). / Entretien ultérieur : purge superficielle aux enrobés à chaud.

Nota : la nature des matériaux à utiliser est fonction de la chaussée existante : inutile de boucher les nids de poule en enrobés sur une chaussée en graves et enduits.

### Pelade

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Arrachement par plaques de la couche de surface.
##### Causes :
Les causes sont différentes en fonction de la nature de la couche de roulement :

- pour les entrobés : trop faible épaisseur de la couche de roulement (1 à 2 cm) qui, sous l'action des efforts horizontaux dus au trafic, se décolle du support, ou absence de couche d'accrochage lors de la mise en œuvre des enrobés,
- pour les enduits : arrachements dus au ressuage, mauvais dosage de l'émulsion ou de bitume lors de la réalisation des enduits, support souillé avant la mise en œuvre des enduits.
##### Evolution :
Arrachement progressif de la totalité de la couche de surface.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
1er cas : sur enduits
Entretien par point à temps.
2èmecas : sur enrobés, attendre pour voir si la dégradation se généralise
Si oui, pas d'entretien courant : entretien général par enrobé. / Si non, bouchage aux enrobés à chaud avec couche d'accrochage.

### Plumage

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Départ de gravillons d'un enduit superficiel.
##### Causes :
Les causes sont de plusieurs natures :

- manque de liant à la mise en œuvre de l'enduit,
- dégradation aggravée par des gravillons sales,
- le support était souillé,
- le compactage est insuffisant,
- le liant inadapté au support.

Cette dégradation se rencontre souvent dans les zones humides ou ombragées (surdosage en liant nécessaire).
##### Evolution :
Arrachement progressif de la totalité de l'enduit.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
Pas d'intervention en entretien courant, surveillance pour suivre l'évolution. S'il y a généralisation du plumage, les reprises éventuelles doivent être faites à la rampe, au matériel pour la réalisation d'enduits ou au point à temps automatique.

Dès qu'un enduit présente des signes de plumage, il conviendrait de réaliser immédiatement un nouvel enduit monocouche pour stopper l'évolution.

## 2.4 Les remontées
### Ressuage

AVANT	TECHNIQUE D'ENTRETIEN

##### Définition :
Présence de liant à la surface de la chaussée.
##### Causes :
Les causes sont de deux sortes :

- surdosage de bitume ou d 'émulsion, sur des emplois partiels, sur des enduits,
- enfoncement des granulats dans un support trop mou.
##### Evolution :
Ces phénomènes sont aggravés par forte chaleur. Sous circulation, l'ensemble de la couche de roulement peut être arraché par les véhicules.
##### Techniques d'entretien courant :
ROUTE DE 1ère CATEGORIE	ROUTE DE 2ème CATEGORIE
Intervention d'urgence (ressuage lors de fortes chaleurs) : gravillonnage au 2/4 ou 4/6. Ne jamais employer de sable 0/2 ou 0/4 car le risque de pelade est élévé.
Entretien ultérieur : la couche de roulement sera réalisée soit en enrobés chauds ou en E.C.F. (Enrobés Coulés à Froid).	Entretien ultérieur : soit un cloutage, soit un enduit type GLG (Gravillon, liant, Gravillon), soit de l'hydroprojection.

# Chapitre 3 : les matériaux
## 3.1 Les granulats
##### Ils peuvent provenir soit :
  - de ballastières ou gravières
Ce sont alors des matériaux roulés (de forme arrondie) qui ne peuvent être utilisés en technique routière qu'après avoir été concassés au moins en partie.

  - de carrières de roches massives
Ces roches peuvent être de nature ou d'origine calcaire (matériaux tendres à durs), éruptive (diorites, basalte, etc...), sédimentaire (grès, quartzite, etc...).
Ces granulats sont d'une excellente qualité pour les travaux routiers.
##### Les caractéristiques des granulats dépendent :
  - de la qualité de la roche (dureté, résistance au choc, résistance au polissage),
  - de la qualité de la fabrication (forme adéquate c'est-à-dire pas trop plate, propreté).
##### Les granularités d / D :
La granularité des granulats est définie par :
  - le « d » qui est égal à la dimension des plus petits éléments,
  - le « D » qui est égal à la dimension des plus gros éléments.

EXEMPLE 6/10 : la petite dimension est 6 mm et la grande dimension est 10 mm ce qui fait un calibre moyen de 8 mm. Un 6/10 bien gradué contient autant d'éléments 6/8 que de 8/10.
##### On trouve parmi les matériaux les plus courants :
  - les sables : 0/2, 0/4, 0/6 qui contiennent généralement des fines (éléments plus petits que 0,080 mm),
  - les gravillons : 2/4, 4/6, 6/10, 10/14, 14/20,
  - les cailloux : 20/40, 40/60,
  - les graves : 0/14, 0/30, 0/31,5. Celles-ci peuvent être naturelles ou reconstituées.
## 3.2 Les liants « blancs »

Les liants blancs sont les liants hydrauliques. Ils sont composés généralement de fines (de couleur blanche ou grise selon les produits) dont les propriétés chimiques permettent une prise en présence d'eau.

On dispose selon les régions, des produits suivants :

  - les ciments : mélange d'argile et de calcaire chauffés à haute température, qui après cuisson sont réduits en poudre,
  - les laitiers : obtenus lors de la fabrication de la fonte dans les hauts fourneaux. Broyés ou granulés, les laitiers font prise s'ils sont mélangés avec un peu de chaux grasse (1 %),
  - les cendres volantes : recueillies dans les fumées des centrales thermiques fabriquant de l'électricité à partir de la combustion du charbon. Les cendres font prise lorsqu'elles sont mélangées avec de la chaux (4/5 de cendres, 1/5 de chaux grasse),
  - les chaux grasses : obtenues par cuisson de calcaire pur. Elles peuvent être utilisées directement après broyage (chaux vive) ou le plus souvent après humidification (chaux éteinte). Il ne faut pas confondre les chaux grasses et les chaux hydrauliques (chaux à maçonner) dont les propriétés sont différentes.
## 3.3 Les liants « noirs »

Les liants noirs ont une consistance pâteuse à froid (20°) et ils deviennent liquides lorsqu'on les chauffe (entre 120° et 170°). C'est ce qui fait, entre autre, leur intérêt en technique routière puisque cette propriété permet de les mélanger à chaud avec des granulats et d'obtenir après refroidissement un mélange stable.
Les liants noirs peuvent également être mis en émulsion pour être employés à température moins élévée (30 à 70°).
On peut améliorer leurs qualités par ajout de caoutchouc naturel ou industriel (polymère). Ces liants modifiés sont réservés aux routes à fort trafic ou pour des conditions particulières.
##### Les liants chauds :
Ils sont utilisés pour les enrobés et les enduits superficiels.
Pour les enrobés, on utilise des bitumes purs.
Pour les enduits superficiels, il est nécessaire de liquéfier les liants pour pouvoir :
  - les répandre,
  - assurer le collage sur la route et sur les gravillons,
  - mettre en place la mosaïque de l'enduit (mise en place des gravillons).
Pour ce faire, on ajoute au bitume un solvant :
  - soit un produit pétrolier léger (kérosène par exemple). On obtient alors un bitume fluidifié.
  - soit une huile de goudron ou de pétrole. On obtient alors un bitume fluxé.
##### Les émulsions de bitume :
Grâce à leur facilité d'emploi, elles sont très utilisées en entretien courant, notamment en imperméabilisation de surface.
#### Constitution :
L'émulsion de bitume est un mélange de bitume, d'eau et d'un additif. Le bitume est dispersé dans l'eau sous forme de gouttelettes microscopiques pendant la fabrication et le stockage de l'émulsion, l'additif permet d'assurer, en entourant les gouttes de bitume, la stabilité de l'émulsion. Il contient généralement de l'acide chlorydrique. On parle alors d'émulsion acide ou cationique. Schématiquement, l'émulsion de bitume peut être comparée à de la vinaigrette dans laquelle le bitume serait le vinaigre, l'eau l'huile, la moutarde l'additif et le fouet la turbine.
#### Les caractéristiques de l'émulsion :
Leur appellation est fonction de la teneur en bitume qu'elles contiennent : par exemple, une émulsion dite à 65 % contient environ :
  - 64,8 % de bitume, dont 2 % de solvant,
  - 35 % d'eau,
  - 0,2 % d'additif.

Les émulsions à 65 % coulent moins et collent mieux aux gravillons que celles à 60 % qui contiennent moins de bitume. Il est préférable de les utiliser en imperméabilisation de surface.
Il existe de nombreuses sortes d'émulsions en fonction de la rapidité de la rupture (évacuation de l'eau), de la grosseur des gouttes de bitume, du dosage en additif, etc...
#### Mise en place sur la route :
Lorsque l'émulsion est en contact avec la chaussée et les granulats la rupture de l'émulsion commence (l'eau est chassée et les gouttes de bitume se « recollent » pour former un film continu sur les matériaux).
Ce phénomène s'accompagne d'un changement de couleur de l'émulsion qui passe du marron au noir.
La rupture est favorisée par le compactage et par l'évaporation de l'eau plus rapide par beau temps. Inversement par temps de pluie ou de froid, elle est plus longue.
## 3.4 Les graves 0/D
##### Définition :
Les graves non traitées ont une granularité continue. On peut utiliser des 0/14 ou plus généralement des 0/20 ou 0/31,5. Les fines ne doivent pas être argileuses.
#### Avantages :
  - coût faible,
  - matériaux largement disponibles et stockables. Ils permettent une mise en œuvre de 2 à 15 cm par couche et conviennent aux routes de 2ème catégorie à faible trafic lourd en couche de chaussée.
#### Inconvénients :
  - nécessité d'un traitement de surface avant mise en circulation,
  - matériaux sensibles à la ségrégration (séparation des plus gros éléments du reste du mélange) et fortes variations de teneur en eau.
##### Composition :
Pour être de bonne qualité, ces graves doivent être recomposées à partir de plusieurs fractions granulaires. La qualité de la roche initiale est primordiale (dureté, résistance à l'eau).

Exemple : une grave 0/20 est recomposée avec du 0/4 plus du 4/10 plus du 10/20.

Des matériaux de meilleurs qualité peuvent être obtenus en mélangeant en centrale la grave avec l'eau nécessaire pour obtenir un compactage correct (environ 7 % d'eau). Il s'agit alors de Graves Recomposées Humidifiées (G.R.H.).

Attention : pour les G.R.H, la formulation des matériaux est à adapter à la tâche à réaliser.
A titre indicatif pour les reprofilages localisés, les formulations sont les suivantes :
  - pour une G.R.H. 0/14 : teneur en fines 8 à 10 %, passant à 2 mm 30 à 35 %, teneur en eau 5 à 6 %.
  - pour une G.R.H. 0/31,5 : teneur en fines 6 à 8 %, passant à 2 mm 20 à 25 %, teneur en eau 4 à 5 %.
## 3.5 Les matériaux d/D (pierres cassées)
##### Définition :
Matériaux concassés non traités dont les plus petits éléments sont supérieurs à d et dont les plus gros ont une taille inférieure à D.
#### Avantages :
  - coût faible,
  - matériaux courants, disponibles dans la plupart des carrières.
#### Inconvénients :
  - ces matériaux, une fois mis en œuvre, comportent beaucoup de vides et nécessitent une imperméabilisation de surface consommant beaucoup de liant (de 5 à 7 kg d'émulsion par m²),
  - le cylindrage doit être obligatoirement effectué au cylindre lourd (type compacteur à pneus),
  - ils ne conviennent pas pour des reprofilages se raccordant à D. L'épaisseur maximale de chaque couche doit être voisine de 1,5 D. Exemple : pour un 20/40, ne pas dépasser 6 cm d'épaisseur.
  - Ils ne doivent pas être utilisés pour les routes de 1ère catégorie à trafic élevé.

##### Composition :
En entretien courant on peut utiliser, selon le travail à effectuer, des 10/14, 14/20, 20/40. Ne pas utiliser des granularités plus grosses et adapter la granularité en fonction du travail à réaliser.

Sauf pour les travaux de reprofilage en faible épaisseur où l'on peut utiliser le 10/14, il est préférable d'employer des graves 0/31,5 ou des G.R.H.

## 3.6 Les graves hydrauliques
##### Définition :
Les graves hydrauliques sont des mélanges obtenus en centrale de malaxage à froid de grave 0/D avec un liant hydraulique et de l'eau.
#### Avantages :
  - coût modéré,
  - matériaux relativement disponibles (sutout pour les graves ciment) et utilisables en assises sous réserve d'un compactage énérgique.
#### Inconvénients :
  - les formulations courantes nécessitent une mise en œuvre en forte épaisseur (ne pas utiliser en épaisseur inférieure à 12 cm par couche),
  - des compositions spécifiques de graves ciment 0/10 ou 0/14 permettent cependant de réaliser des reprofilages localisés,
  - sur les matériaux répandus et compactés, une couche de cure à l'émulsion gravillonnée est indispensable au plus tard en fin de journée, avant remise sous circulation, qui doit intervenir après un délai de prise fonction de la formulation de la grave (plusieurs jours, sauf pour les gravers laitiers).
##### Composition pour une tonne de matériaux :
#### Grave Ciment (G.C.) :
  - 965 kg de granulats dont 60 kg d'eau,
  - 35 kg de ciment,
  - retardateur de prise éventuellement.
#### Grave Laitier (G.L.) :
  - 810 à 910 kg de granulats dont 60 kg d'eau,
  - 80 à 180 kg de laitier granulé ou broyé,
  - 10 kg d'activant (chaux).
#### Graves Cendres Volantes chaux (G.C.V.)
  - 850 kg de granulats dont 60 kg d'eau,
  - 120 kg de cendres volantes,
  - 30 kg de chaux grasse.

## 3.7 Les enrobés à froid stockables
##### Définition :
Ce sont des mélanges obtenus en centrale de malaxage, de granulats non séchés d/D et d'émulsion de bitume fluxé ou fluidifié ou de bitume fluidifié ou fluxé dopé.
#### Avantages :
  - le matériau est stockable sous abri. Cependant, plus le stockage du matériau est long, plus la stabilité est faible. Ce type de matériau convient aux interventions d'urgence en raison de sa facilité d'emploi et de sa disponibilité.
#### Inconvénients :
  - coût élevé,
  - porosité excessive du matériau nécessitant une imperméabilisation de surface après quelques mois,
  - stabilité au jeune âge particulièrement insuffisante (tant que les solvants sont encore dans l'enrobé).
##### Composition pour une tonne d'enrobé à froid :
  - 950 à 960 kg de granulats 2/6 ou 6/10,.....
  - 40 à 50 kg de bitume résiduel fluxé ou fluidifié.

Remarque : les enrobés à froid stockables doivent être nécessairement compactés pour obtenir une tenue suffisante, au moins au jeune âge. Un gravillonnage au 2/4 ou 4/6 est indispensable avant la mise en circulation des véhicules.

## 3.8 Les graves émulsions
##### Définition :
La grave émulsion est un mélange obtenu en centrale de malaxage à froid de graves 0/D et d'émulsion de bitume à rupture lente adaptée à la nature des granulats. On utilise des graves 0/14 voire 0/10 pour des tâches d'entretien courant.
#### Avantages :
  - c'est un matériau bien adapté aux reprofilages pour des épaisseurs variant de 0 à 12 cm, à condition qu'il soit compacté énergiquement,
  - le matériau est stockable si besoin, sous réserve de précautions (bâchage et réhumidification avant utilisation dans le cas de stockage prolongé).
#### Inconvénient :
  - nécessité d'un scellement superficiel par émulsion de bitume et gravillonnage. Mais si la grave est bien formulée et correctement mise en œuvre, le traitement de surface peut être différé de quelques semaines.
##### Composition pour une tonne de grave émulsion :
  - 925 kg de granulats humides (généralement une grave 0/14),
  - 75 kg d 'émulsion de bitume dosée à 60 % à rupture lente, soit 45 kg de bitume pur.

Remarque : la formulation des matériaux doit être adaptée à la tâche à réaliser. A titre indicatif pour les reprofilages localisés avec raccordement à zéro sur l'existant, la formulation est la suivante pour une grave 0/14 :
  - teneur en bitume résiduel (4,5 à 5 %),
  - pourcentage de fines (7 à 8 %),
  - passant à 2 mm (36 à 40 %),
  - teneur en eau du mélange (environ 6 %).
## 3.9 Les enrobés à chaud
##### Définition :
Ce sont des mélanges de granulats chaud et secs 0/D et de bitume pur.
Le mélange se fait aux alentours de 160° dans une centrale de malaxage (centrale d'enrobés à chaud).
#### Avantages :
  - correctement compactés et mis en œuvre, ils renforcent la route en lui donnant un bon uni et une bonne imperméabilité,
  - ils conviennent particulièrement aux routes ou rues importantes (1ère catégorie).
#### Inconvénients :
  - ils sont d'un coût élévé. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à chaud (plus de 100°) et donc dans un temps limité après leur fabrication,
  - une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume est toujours indispensable à la bonne tenue du revêtement.

##### Composition pour une tonne d'enrobés à chaud :
Dans un Béton Bitumineux 04 ou 0/6 :
  - 930 kg de sable fillérisé,
  - 70 kg de bitume pur.

Dans un Béton Bitumineux 0/10 :
  - 940 kg de granulats 0/10,
  - 60 kg de bitume pur.

Dans une Grave Bitume 0/14 :
  - 960 kg de granulats 0/14,
  - 40 kg de bitume pur.

Aujourd'hui, il est possible d'abaisser la température de ces enrobés. On parle d'enrobés tièdes voire basse température.

Quid des enrobés à froid ?

# Chapitre 4 : les techniques
## 4.1 Le reprofilage
##### Objectifs :
Redonner à la chaussée un profil en travers correct pour que l'eau puisse s'évacuer normalement de la chaussée. Le reprofilage doit également permettre d'obtenir un profil en long régulier afin d'assurer une bonne sécurité et un bon confort pour l'usager.

En section droite, il faut éviter après le reprofilage :
  - les profils trop bombés,
  - les profils trop plats.

Il faut donc constamment vérifier la pente donnée à la chaussée après travaux. En section courante, elles doit être de l'ordre de 2 à 3 cm au mètre.
##### Réalisation des reprofilages localisés :
Repérer les sections ; délimiter même sommairement sur la chaussée les parties à traiter.

Mettre impérativement une couche d'accrochage à l'émulsion si on utilise des enrobés à chaud (environ 700 grammes au m²).

Epandre les matériaux et donner la pente convenable. Avec les enrobés à chaud, utiliser une raclette large qui facilite le réglage des matériaux (le rateau est à proscrire car il y a risque de ségrégation des matériaux).

Attention : le compactage qui va suivre va tasser les matériaux d'autant plus que l'épaisseur de mise en œuvre est importante. Il est préférable de réaliser le reprofilage en deux couches si l'épaisseur de ce dernier est importante.

Pour les matériaux non traités, donner un coup de balai au bord du reprofilage pour repousser les gros éléments.

Compacter au cylindre vibrant :
  - pour les enrobés à chaud, les billes doivent être humidifiées pour éviter le collage,
  - en général, il est préférable de ne pas vibrer au premier passage,
  - pour les granulats d/D, utiliser un compacteur à pneus.

Vérifier toujours la pente au moyen d'une règle et d'un niveau. S'assurer que ladite pente soit suffisante pour permettre l'écoulement de l'eau ; elle doit être d'environ de 2 % en section droite.

Traitement de surface :
  - enrobés à chaud : scellement du bord par un voile d'émulsion et gravillonnage au 2/4 ou 4/6,
  - enrobés à froid : gravillonnage immédiat au 4/6 (couche de cure). L'imperméabilisation de surface doit être différée de quelques mois. Par contre le bord du reprofilage doit être scellé immédiatement,
  - grave émulsion : scellement de surface à l'émulsion (environ 1 kg/m²) avec gravillonnage au 4/6. Ce traitement peut éventuellement être différé de quelques mois selon l'état de surface de la grave émulsion mise en œuvre,
  - matériaux non traités : l'imperméabilisation de surface doit se faire immédiatement après la mise en œuvre de la grave non traitée. Elle peut se faire par un gravillonnage ou bien par une mise en œuvre d'enrobés chauds.

##### Travaux complémentaires à prévoir :
Vérifier et signaler la nécessité éventuelle de réaliser des saignées ou de faire un dérasement de l'accotement afin de permettre un bon écoulemennt de l'eau de la chaussée vers le fossé.

##### Choix des matériaux :
RAPPEL : Le choix doit se faire en fonction du classement de la route ou de la rue et de la structure existante. Il faut dans tous les cas respecter les épaisseurs d'utilisation préconisées dans le tableau ci-dessous en travaillant éventuellement en plusieurs couches.

MATERIAUX	CLASSEMENT DE LA ROUTE		EPAISSEUR POSSIBLE PAR COUCHE EN CM
	1ère Catégorie	2ème catégorie
MATERIAUX NON TRAITES
Grave 0/14, 0/20, 0/31,5	-	xxx	2 à 15
Matériaux d/D	-	x	2 à 6
GRAVES HYDRAULIQUES	-	x	2 à 15
ENROBES A FROID	x	x	1 à 5
GRAVES EMULSIONS
0/10 ou 0/14	xx	xxx	0 à 12
ENROBES A CHAUD
Béton Bitumineux 0/6	xx	x	0 à 6
Béton Bitumineux 0/10 ou 0/14	xxx	x	1 à 8
Grave Bitume 0/14	xx	x	2 à 10

Légende : xxx Solution technico-économique bien adaptée.
   xx Solution technico-économique adaptée.
   x Solution technico-économique éventuelle.
   - Solution technico-économique déconseillée.

Pour les enrobés à froid ou à chaud, le bord à zéro du reprofilage doit être scellé à l'émulsion avec un gravillonnage 4/6 voire 2/4.

## 4.2 Les purges
##### Objectifs :
Les purges ont pour but de substituer tout (purges profondes) ou partie (purges superficielles) des matériaux du corps de chaussée par des matériaux de meilleure qualité.

Cette opération dans des chaussées qui se sont stabilisées au cours de longues années n'est pas sans danger. Il convient en effet que la réparation, qui coûte très cher, soit particulièrement bien réalisée pour qu'elle soit durable et n'engendre pas de nouveaux désordres dans la chaussée. Il faut veiller particulièrement au bon compactage des couches et pouvoir utiliser des matériaux efficaces ; la largeur de la purge doit donc être dans tous les cas d'au moins un mètre.

Il faut éviter de constituer un piège à eau.

##### Réalisation des purges :
Délimiter sur la chaussée les sections à réparer. Traiter la partie abimée plus 20 cm.
Pour les purges profondes la largeur doit être, dans tous les cas, supérieure à 1 m. Pour que la purge ne constitue pas un piège à eau, elle doit atteindre le fossé au point le plus bas.

Lorsque la couche de roulement est en enrobé, découper la chaussée à la bêche pneumatique ou au disque diamenté voire avec une fraiseuse. Le bord de la coupe doit être franc et vertical.

Enlever et mettre en dépôt les matéraiux pollués.

Pour les purges profondes, l'épaisseur à décaisser doit être d'au moins 40 cm.
Pour les purges superficiellles, l'épaisseur à décaisser doit être d'au moins 15 cm.

Compacter toujours le fond de fouille et mettre un géotextile dans le fond de la purge.

Pour les purges profondes, prévoir la mise en place d'un drain dans le point bas de la purge avec une pente vers le point bas du fossé (les fentes du drain doivent être toujours vers le haut).
Pour les purges superficielles, prévoir une couche d'accrochage dans le fond de la purge.

Remplir la fouille, avec les matériaux choisis, en ne dépassant pas les épaisseurs prescrites dans le tableau
ci-dessous .
Compacter chaque couche pour éviter tout tassement ultérieur avec un matériel vibrant.
Les enrobés chauds ne doivent pas être mis à une température inférieure à 100°.
Les graves ciment doivent être mises en œuvre dans les heures qui suivent leur fabrication et la surface doit être maintenue humide (délai de maniabilité).

Réaliser la couche de surface et veiller à ce qu'elle soit imperméable et au même niveau que le reste de la chaussée.
##### Travaux complémentaires à prévoir :
Vérifier le bon écoulement de l'eau dans le fossé au droit des purges. S'assurer en particulier que l'eau ne va pas dans la purge.
Déraser l'accotement si nécessaire.

##### Exemples de purges :

Coupe d'une purge sur une route ou rue de 1ére catégorie :

Coupe d'une purge sur une route ou rue de 2ème catégorie :

Coupe d'une purge vue du dessus

##### Choix des matériaux :

RAPPEL : Le choix doit se faire en fonction du classement de la route ou de la rue.

MATERIAUX	CLASSEMENT DE LA ROUTE		EPAISSEUR POSSIBLE PAR COUCHE EN CM
	1ère Catégorie	2ème catégorie
COUCHE DE SURFACE
Enduit bicouche	-	xx
Béton Bitumineux 0/10 ou 0/14	xxx	x	5 à 8
ASSISE
Graves 0/14, 0/20 ou 0/31,5	-	xx	15
Graves hydrauliques	xx	x	20
Enrobés à froid	-	-
Graves émulsions 0/10 ou 0/14	xx	xxx	12
Grave Bitume 0/14 ou 0/20	xxx	x	12

Légende : xxx Solution technico-économique bien adaptée.
       xx Solution technico-économique adaptée.
       x Solution technico-économique éventuelle.
       - Solution technico-économique déconseillée.

## 4.3 Réparation des nids de poules (trous)

##### Objectifs :
Rendre à la chaussée son état de surface initial.
Dès que l'on constate qu'un trou s'est formé, il faut le reboucher avec les matériaux disponibles afin d'éviter que la responsabilité du service ne soit engagée en cas d'accident. Malgré ce caractère d'urgence, il est souhaitable d'apporter un soin particulier à ce type de réparation afin d'éviter les interventions ultérieures.

##### Réalisation des réparations :
Découper les bords du trou de façon à avoir un bord franc. Si l'on ne dispose pas du temps et des outils nécessaires à cette opération, il faut nettoyer la zone à réparer et éliminer les parties non liées de façon à avoir un bord vertical. S'il y a de l'eau dans le trou, il faut impérativement l'évacuer.

Remplir le trou avec le matéraiu choisi en le faisant dépasser légèrement de façon à ce que, une fois compacté, il soit juste au niveau de la chaussée (une bosse est aussi néfaste qu'un trou).

Compacter le matériau à l'aide d'une dame mécanique ou à défaut d'une dame à main. Quel que soit le matériau utilisé, cette opération est primordiale pour la durée de la vie de la réparation. La roue du camion, souvent utilisée, n'est pas suffisante car elle ne permet pas notamment un bon compactage des matériaux sur les bords.

Traitement de la surface :
  - Pour les graves non traitées 0/20 ou 0/31,5 une imperméabilisation de surface immédiate est nécessaire.
  - Pour les graves émulsion, elle peut être différée de quelques jours.
##### Cas des tranchées :
Le remblayage des tranchées, souvent mal compactées, entraîne fréquemment un affaissement présentant des analogies avec les nids de poule. On utilise les mêmes techniques pour leur remise à niveau que celles indiquées
ci-dessus.

##### Choix des matériaux :
RAPPEL : Le choix doit se faire en fonction du classement de la route ou de la rue.

MATERIAUX	CLASSEMENT DE LA ROUTE		OBSERVATIONS
	1ère Catégorie	2ème catégorie
MATERAIUX NON TRAITES
Grave 0/14, 0/20 ou 0/31,5	-	x	Scellement de la surface immédiatement avec 3 à 5 cm d'enrobés à froid bien compactés
Matériaux d/D	-	xx
GRAVES HYDRAULIQUES	-	-	Déconseillé
GRAVES EMULSIONS 0/10 ou 10/14	xx	xxx	Plus scellement de la surface
ENROBES A FROID	x	x	Plus scellement de la surface
ENROBES A CHAUD
Béton Bitumineux 0/6	xxx	xx	Ne jamais employer en dessous de 100°
Béton Bitumineux 0/10 ou 0/14	xx	xx
Grave Bitume 0/14 ou 0/20	x	xx
Emulsion - Gravillons	-	-	Résultats médiocres

Légende : xxx Solution technico-économique bien adaptée.
       xx Solution technico-économique adaptée.
       x Solution technico-économique éventuelle.
      - Solution technico-économique déconseillée.

## 4.4 L'imperméabilisation de surface
##### Objectif :
Eviter qure l'eau ne pénètre dans le corps de chaussée.
Réaliser la couche de surface de certaines réparations : purge, reprofilage, etc...

Cette intervention est réalisée à l'émulsion de bitume à l'aide d'un matériel dit « point à temps », elle est communément appelée « emploi partiel à l'émulsion ».

Cette technique n'est en aucun cas une technique de reprofilage ou de réparation de nids de poule et elle ne doit pas conduire à un élargissement sauvage de la partie revêtue de la chaussée.
##### Technologie :
Les emplois partiels à l'émulsion sont des enduits superficiels localisés.

C'est en effet la même technique consistant à répandre du liant et des gravillons avec compactage. La différence essentielle vient de ce que les emplois partiels sont faits de façon approximative en maîtrisant moins bien les dosages du liant et des gravillons.

Avec le point à temps classique, les quantités de liant généralement mises en œuvre sont importantes, 2 à 3 kg d'émulsion par mètre carré, sont des dosages moyens très souvent observés. De ce fait, le risque de ressuage est important.

Par comparaison, en enduit superficiel sur un enrobé, la quantité moyenne d'émulsion à 65 % nécessaire avec un gravillon 6/10 est de l'ordre de 1,8 kg/m². Avec un gravillon 4/6, elle est de l'ordre de 1,4 kg/m². Au delà de ces dosages, on risque le ressuage.

En conséquence : Lorsque l'on réalise des emplois partiels à l'émulsion, pour se prémunir des ressuages éventuels, il faut :
  - soit s'assurer que le support mérite bien d'être étanché et que le liant que l'on risque de mettre en trop va pouvoir pénétrer dans la chaussée ou dans la réparation,
  - soit utiliser la méthode de gravillonnage à sec décrite dans ce chapitre.
##### Choix des zones à traiter :
Imperméabilisation des zones fissurées et faïencées.

  - Si le revêtement de surface est un enrobé, il n'est pas recommandé d'utiliser l'emploi partiel à l'émulsion, sauf si des départs de l'enrobé ou faïençage très ouverts apparaissent. Le liant reste à la surface de l'enrobé et provoque rapidemment du ressuage préjudiciable à un enduit ultérieur qui est la technique normale d'entretien.
  - Sur les routes ou rues avec une assise en matériaux non traités et dont le revêtement est un enduit (essentiellement routes ou rues de 2ème catégorie) : ne traiter les zones ouvertes que s'il y a risque d'arrachement des matériaux. Si le faïençage est fin, ne traiter que si un enduit n'est pas prévu dans l'année.

Imperméabilisation de surface de réparations.

  - Ces surfaces sont naturelllement à étancher.
##### Choix des techniques de traitement :
Il faut adapter la technique de traitement et les dosages en liant et gravillons à la dégradation ou à la réparation à traiter.

Il est presque toujours nécessaitre de disposer de deux classes de gravillons soit 4/6 et 6/10 ou 2/4 et 6/10 par exemple.

#### Entretien des zones faïencées sans déformation :
1. Délimiter sommairement sur la chaussée la section à traiter.
2. Epandre une couche de gravillons 4/6 sur la partie faïencée à raison de quatre à six litres par m². On doit apercevoir la chaussée à travers les gravillons.
3. Répandre le liant entre 1,5 et 2 kg d'émulsion à 65 % par m².
4. Gravillonner au 4/6 ou 2/4, à raison de cinq à six litres par m². Eviter de faire rouler les gravillons. Ils doivent être jetés de façon à tomber verticalement.
5. Balayer et ramener sur la partie traitée les gravillons qui ont été dispersés.
6. Compacter au cylindre à billes.

#### Imperméabilisation des enrobés à froid et des graves émulsion :
Mêmes opérations ; le gravillonnage préalable n'est pas indispensable. Le dosage en liant est de l'ordre de 1,5 kg/m².

#### Imperméabilisation des graves non traitées 0/20 ou 0/31,5 ou des graves hydrauliques :
1. Epandre une couche de gravillon 10/14 à raison de huit litres/m². Les gravillons ne doivent pas se chevaucher et nous devons apercevoir le support à travers.
2. Répandre le liant à environ 2,5 kg/m² d'émulsion à 65 %.
3. Gravillonner au 4/6 ou 6/10 à raison de six litres/m².
4. Compacter au cylindre à billes.
5. Répandre une deuxième couche de liant à environ 2 kg/m² d'émulsion à 65 %.
6. Gravillonner au 4/6 à raison de six litres/m².
7. Balayer et ramener sur la partie traitée les gravillons roulants.
8. Cylindrer.

NOTA : En fonction de l'état de la surface de la grave, si l'aspect est ouvert, on réalise uniquement un bicouche 10/14 – 4/6 aux dosages indiqués aux points 2 et 5 ci-dessus.

#### Imperméabilisation de surface des granulats d/D :
1. Répandre le liant à environ 2,5kg/m².
2. Gravillonner au 10/14 (dix litres/m²) si le support est du 20/40 ou au 6/10 (huit litres/m²) si le support est du 14/20.
3. Répandre une seconde couche de liant à environ 2,5 kg/m² d'émulsion à 65 %.
4. Gravillonner au 4/6 ou au 2/4 à raison de cinq litres/m².
5. Répandre une troisième couche de liant d'environ 1,5 kg/m² d'émulsion à 65 %.
6. Gravillonner au 4/6 à raison de six litres/m².
7. Balayer et ramener sur la partie traitée les gravillons roulants.
8. Compacter au cylindre à billes.
##### Conseils pratiques :
Dès lors que le traitement de surface est à réaliser en continu sur de grandes longueurs, il est préférable d'utiliser la rampe du point à temps qui permet un dosage en liant plus régulier et plus précis.

Pour que la quantité de liant répandu reste constante dans le temps, il faut veiller :
  - à ce que la pression dans la cuve reste constante (metttre en route régulièrement le compresseur),
  - à ce que la température de l'émulsion demeure constante (calorifugeage de la cuve),
  - à ce que le jet de la lance soit toujours propre.
##### Amélioration de la technique :
#### Evolution du matériel :
  - Lance à jets plats permettant de traiter plus facilement des largeurs faibles.
  - Point à temps automatique permettant le traitement de surface à grande cadence avec maîtrise des dosages.
#### Evolution des liants :
Les émulsions pour emplois partiels peuvent être améliorées par addition de produits chimiques du type caoutchouc (polymère) ou par une meilleure maîtrise de la rupture. Elles ont un meilleur accorchage immédiat et une meilleure résistance au ressuage.
## 4.5 Traitement des ressuages
##### Objectifs :
Le traitement des ressuages vise à supprimer les effets néfastes de la présence du film de bitume à la surface de chaussée.
Ce film peut s'avèrer être extrêmement dangereux pour la circulation par temps de pluie (risque de glissade). De plus, par journée très chaude le revêtement risque de s'arracher par collage aux pneumatiques des véhicules.

##### Réalisation du traitement des ressuages :
#### Technique de cloutage :
Le collage aux pneumatiques en période de fortes chaleurs peut être limité, voire évité, par épandage de gravillons sans fines sur la chaussée.

1. Choisir la grosseur des granulats en fonction de l'importance du film de liant sur la chaussée. Les gravillons peuvent aller du 2/4 au 6/10, voire 10/14 pour les zones très ressuantes.
2. Par temps chaud, épandre les gravillons secs sur les parties ressuantes aux dosages suivants :
  - 2/4 ou 4/6 : environ quatre litres/m²,
  - 6/10 : environ six litres/m²,
  - 10/14 : environ huit litres/m².
Compacter les gravillons à l'aide d'un cylindre à billes.
#### Technique d'enduit avec gravillonnage à sec :
Epandre sur les parties ressuantes une couche de gravillons 6/10 ou 10/14 selon l'importance du ressuage. Le dosage est pour :
  - un 6/10 : environ six litres/m²,
  - un 10/14 : environ neuf litres/m².
1. Répandre une couche d'émulsion à 65 % au dosage de 1,2 à 1,5 kg/m².
2. Epandre une couche de gravillons 4/6 au dosage de six litres/m².
3. Compacter au cylindre à billes.
##### Amélioration de la technique :
Pour le cloutage, il est avantageux d'utiliser, lorsque cela est possible, des gravillons chauds dépoussiérés, passés dans un sécheur de centrale d'enrobés (160°).
#### Hydro-projection :
Cette technique consiste à projeter de l'eau pure à ultra haute pression (environ 2 500 bars). L'hydro-projection décape les remontées de bitume en glacis sans risque de détoriation de la chaussée et lui restitue son adhérence. Les granulats sont nettoyés et le surplus de bitume aspiré.
#### Grenaillage :
Cette technique consiste en la projection à grande vitesse de billes d'acier sur le support. Ces grenailles sont de formes sphériques (diamètre environ 1,5 mm), elles sont en acier hypereutectoïde spécialement traité, fournissant une résistance et résilience à la fatigue optimale.
Les grenailles sont recyclées en continu grâce à une séparation magnétique interne au véhicule, les poussières et déchets générés par l'impact des billes d'acier sont évacués par un système d'aspiration dans une trémie.

# LEXIQUE
#### Accotements non stabilisés
Accotements constitués par le sol naturel. Ils sont généralement surélevés et nécessitent la création de saignées.
#### Accotements stabilisés
Accotements constitués au moins dans leur partie supérieure de matériaux rapportés (terre, grave).
#### Adhésivité
Propriété de liant bitumineux à bien coller au gravillon.
#### Argiles
Eléments très fins du sol (moins de 0,002 mm de diamètre). Ces fines sont particulièrement nuisibles lorsqu'elles se trouvent dans des granulats. Les sols argileux sont très sensibles à l'eau et ont une mauvaise portance.
#### Asphaltes
Matériaux naturels (calcaire + bitume) ou reconstitués avec des fines calcaires et du bitume dur. Ces matéraiux sont surtout employés en ville sur les trottoirs.
#### Assise de chaussée
Elle est constituée d'une ou deux couches, appelées base et fondation, réalisées avec des matériaux d'apport de qualité. Sur l'assise est mise en oeuvre la couche de roulement.
#### Bitume
Produit pétrolier extrait par distillation. Les bitumes proviennent de roches créées par fossilisation d'animaux marins.
#### Bitume fluidifié
Mélange de bitume pur et de produit léger pétrolier (kérosène) pour diminuer la viscosité. Les bitumes fluidifiés sont employés en enduit superficiel.
#### Bitume fluxé
Mélange de bitume pur et d'huile provenant de la distillation de la houille ; le but étant de diminuer la viscosité du bitume, il est généralement employé en enduit superficiel.
#### Bitume modifié
Mélange de bitume dur, fluxé ou fluidifié avec des polymères ou produits similaires. Ces additifs donnent une meilleure élasticité au liant et améliorent ses qualités. Ces liants sont surtout utilisés en enduit pour des routes à fort trafic.
#### Bitume résiduel
Bitume restant après évaporation des éléments volatils (solvant ou eau dans le cas des émulsions).
#### Cendres volantes
Fines récupérées dans les gaz de combustion des charbons dans les centrales thermiques d'E .R.D.F. Ces fines ressemblent par leur aspect à du ciment ; mélangées avec de la chaux elles font prise comme le ciment.
#### Chaux grasses
Elles sont obtenues à partir de calcaire pur chauffé à haute température et ensuite broyées finement. La chaux peut être utilisée pour les traitements de sols argileux ou comme liant, mélangée aux cendres volantes.
Les chaux grasses peuvent être éteintes (mélangées avec un peu d'eau) ou vives (sans eau). Ces dernières sont dangereuses à manipuler sans précaution.
#### Chaux hydrauliques
Elles ne contiennent qu'une faible quantité de calcaire pur. Ces chaux font prise avec de l'eau et elles sont utilisées essentiellement dans le bâtiment. Il existe des chaux naturelles et des chaux artificielles.
#### Cohésivité
Qualité d'un liant pour enduit concernant la résistance à la rupture. Les liants modifiés ont en général une bonne cohésivité.
#### Compacité
Elle traduit la teneur en vide d'un mélange.
Exemple : Une compacité de 95 % veut dire qu'il y a 5 % de vide dans le mélange.
Pour les matériaux routiers, on doit toujours rechercher des compacités les plus élevées possibles.
#### Couche d'accrochage
Couche d'émulsion, environ 700 grammes par m², répandue sur la chaussée avant la mise en œuvre d'un revêtement en enrobé. Cette couche d'accrochage fait la liaison entre la nouvelle couche et le support.
#### Couche de roulement
Couche de surface de la chaussée sur laquelle roulent les véhicules. Ce peut être un enduit surperficiel ou un enrobé.
#### Coulis bitumineux ou Enrobé Coulé à Froid
Couche de roulement réalisée à froid par un mélange d'émulsion et de granulats 0/6 ou 0/10. Cette couche de roulement est réalisée et mise en œuvre par des machines spécifiques.
#### Déflexion
Déformation temporaire verticale du sol au passage des poids lourds. La déflexion se mesure en centièmes de millimètre.
#### Densité
La densité est le rapport de la masse d'un volume de matériaux à la masse d'un volume d'eau. A partir des mesures de densité, par rapport à une référence établie en laboratoire, nous pouvons déterminer la compacité des matériaux. La densité des matériaux en fonction du serrage des granulats sous l'effet du compactage, mais égalment de la nature des matériaux (poids spécifique).
#### Dope d'adhésivité
Produit chimique tensio-actif destiné à favoriser l'adhésivité immédiate du liant et des gravillons en présence d'eau.
#### Emulsion de bitume
Dispersion de bitume dans l'eau en gouttelettes microscopiques. Après répandage, l'eau s'évapore et le bitume et les granulats restent seuls sur le sol.
#### Enduit d'usure
Le terme enduit d'usure désigne un enduit de couche de roulement.
#### Enduit de scellement ou de cure
Enduit réalisé généralement à l'émulsion sur des assises pour fermer la surface et l'imperméabiliser. Ces enduits sont généralement réalisés en 2/4 ou 4/6.
#### Epaulement
Massif réalisé en rive de chaussée, destiné à la consolider et à l'élargir.
#### Exutoire
Point de rejet des eaux des fossés.
#### Fines
Eléments granulaires plus petits que 0,08 mm.
#### Granularité
Classification des granulats (exemple matériaux de granularité 0/20) déterminée par tamisage.
#### Granulométrie
Essai permettant de classer les granulats par tamisage.
#### Graves
Matéraiux 0/D avec D de 14, 20 ou 31,5 mm. Les graves peuvent être naturelles, c'est-à-dire extraites du sol et utilisées telles quelles ou reconstituées à partir de plusieurs fractions granulaires.
#### Imprégnation
Technique consistant à répandre un liant fluide sur une assise à texture fermée de telle sorte que le liant puisse, par capillarité pénétrer dans le corps de la chaussée sur quelques millimètres.
#### Laitiers
Produits obtenus lors de l'élaboration de la fonte dans les hauts fourneaux. Concassés ou broyés, les laitiers constituent un liant lorsqu'ils sont mélangés avec un peu de chaux (1 %) et d'eau.
#### Liants hydrauliques
Ils font prise lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau : ciment, laitier, cendre volante, chaux, pouzzolane. Ils sont appelés « liants blancs ».
#### Liants hydrocarbonés
Ils sont à base de carbone et d'hydrogène. Ce sont les bitumes et les goudrons. Ils sont aussi appelés « liants noirs ».
#### Pénétration
1. La pénétration caractérise la consistance des bitumes, mesurée à 25°. Les pénétrations usuelles sont les 40/50, 60/70, 80/100. Un 40/50 est plus dur qu'un 60/70. Le chiffre correspond à l'enfoncement dans le liant d'une aiguille normalisée, cet enfoncement est mesuré en millimètres.
2. Traitement consistant à répandre un liant fluide sur une chaussée très ouverte de telle sorte que le liant pénètre par gravité sur quelques centimètres.
#### Polymère
Produit naturel ou industriel de type « caoutchouc », qui, mélangé au liant, améliore sa cohésivité et d'une façon générale ses propriétés mécaniques.
#### Pouzzolane
Roches volcaniques qui, concassées et broyées, font prise, mélangées avec de la chaux et de l'eau.
#### Renforcement
Remise en état d'une chaussée par apport d'une couche de base et d'une couche de roulement.
#### Solvant
Produit volatil d'origine hydrocarbonée permettant en faible proportion d'abaisser la viscosité d'un liant.
#### Tamis
Matériel de laboratoire dont les mailles sont carrées, qui permet de classer les granulats. Ce qui passe à travers le tamis est appelé « passant », ce qui ne passe pas « refus ».
#### Trafic
La classification du trafic permet de classer les voies. Le trafic pris en compte est celui des poids-lourds. La classification se fait en moyenne journalière calculée sur un an (M.J.A.) par sens de circulation.
#### Vibrants ou cylindres
Engins de compactage dont une bille au moins est vibrante. Ces appareils assurent un bonne mise en place des assises et dans certaines conditions des couches de roulement.
Ils sont classés en fonction de la charge statique par cm de génératrice et par l'amplitude et la fréquence de vibration.
#### Viscosité
Elle caractérise la fluidité des liants pour enduits. Plus le chiffre est élevé plus le liant est visqueux donc moins liquide.
Exemple : un bitume fluxé 1 200 / 1 600 est plus visqueux qu'un 600 / 800. Les chiffres correspondent à des temps d'écoulement mesurés en secondes.